Информация о продукте

Syntrax Long Life 75W-90

Универсальная жидкость для мостов автомобилей

Описание

Castrol Syntrax Long Life 75W-90 – всесезонный полностью синтетический смазочный материал для главной передачи. Это основной рекомендуемый продукт Castrol для главных передач коммерческих автомобилей большой грузоподъёмности, одобренный MAN, Scania и ZF. Специально разработан и одобрен BMW для использования во всех главных передачах, оснащённых обычными (не самоблокирующимися) дифференциалами.

Преимущества

- Экономия топлива и сокращение выбросов выхлопных газов, достигаются благодаря сбалансированным вискозиметрическим и фрикционным характеристикам.

- Исключительная низкотемпературная текучесть обеспечивает оптимальную защиту деталей в начале работы узла во всех условиях.

- Отличные термическая стабильность и стойкость к окислению поддерживают чистоту деталей главной передачи и дифференциала, позволяют продлить срок службы масла и сократить потери времени на сервисное обслуживание техники.

- Оптимальные противоизносные и противозадирные характеристики при всех температурах окружающей среды и условиях нагрузки.

- Эффективный отвод тепла от пар трения и стойкость к сдвигу повышают эффективность работы главной передачи и увеличивают ресурс её деталей.

Типичные характеристики

| Наименование | Метод | Единицы измерения | Syntrax Long Life 75W-90 |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность при 15 0C | ASTM D1298 | г/мл | 0.858 |
| Внешний вид | визуально | - | Чистая и прозрачная |
| Кинематическая вязкость при 100 0C | ASTM D445 | мм2/с | 15.4 |
| Кинематическая вязкость при 40 0C | ASTM D445 | мм2/с | 101 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2970-93 | - | 161 |
| Вязкость по Брукфильду при -40°С | ASTM D2983 | мПа*с (сП) | 50400 |
| Температура застывания | ASTM D92 | 0C | -57 |
| Температура вспышки, COC | ASTM D92 | 0C | 224 |

Спецификации

API GL-5

MAN 342 Typ S1

Scania STO 1:0

ZF TE-ML TE-ML 05B, TE-ML 12B, TE-ML 17B, TE-ML 19C, TE-ML 21B

BMW (задние мосты без самоблокирующихся дифференциалов)

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 oC, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Syntrax Long Life 75W-90

20 декабря 2010

Castrol, Syntrax Long Life 75W-90 и логотип Castrol являются лицензированными торговыми марками компании Castrol.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений.

Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж.

В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании.

ООО “Сетра Лубрикантс” , Россия 115054 Москва, Павелецкая пл., д. 2, строение 1

Телефон: (007-495) 961-27-87, Тел/факс: (007-495) 961-27-98

www.castrol.com/ru